**仕　　様　　書**

１．イノシシ侵入防止柵　（ワイヤーメッシュ柵）

（１）内　　容　　　ワイヤーメッシュ柵一式（溶接金網：１枚、支柱：１本、筋交：１本、結束線：０．３５ｍ×６本、アンカー：２本）を１セットとする。

（２）数　　量　　　１５，０５５セット

（３）納入期限　　令和７年１１月２８日（納品は協議会が指定する実施地区毎）

（４）納入場所　　八女市・みやま市・大牟田市・広川町　地内　（協議会が指定する実施地区毎）

（５）その他　　・　ワイヤーメッシュ柵一式には、運賃等の諸経費を含んだ単価とする。

・　設置者より設置方法の現地指導を求められた時やアフターサービス等について、誠意を持って対応すること。

・　製品納入後には、溶接金網、支柱、筋交、結束線、アンカー筋の試験成績表を提出すること。

２．　材　　料

　（１）溶接金網

　　　・　溶接金網の規格等は、下記によるものとする。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 線材名称及び規格・記号 | 網長さ | 網幅 | 縦線 | 横線 | 縦網目 | 横網目 | 縦線突出長 | 横線突出長 |
| 溶融亜鉛メッキ丸鉄線ＪＩＳ　Ｇ　３５４７ＳＷＭＧＨ－３（Φ５．０） | 2,000㎜ | 1,200㎜ | Φ5.0×10 | Φ5.0×12 | 218㎜ | 150㎜×4スパン75㎜×7スパン | 19㎜ | 10㎜65㎜ |

**（２）　支　柱**

･　支柱の規格等は、下記によるものとする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称及び規格・記号 | 長　さ | 外　経 | 加　工 |
| 異型棒鋼　ＳＤ２９５　Ｄ１３ | １，５００ｍｍ | １３ｍｍ | 溶融亜鉛メッキ加工（どぶづけ）（ＨＤＺ－５５以上） |

**（３）　筋　交**

・　筋交の規格等は、下記によるものとする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資材名及び規格・記号 | 長　さ | 外　経 | 加　工 |
| 異型棒鋼　ＳＤ２９５　Ｄ１３ | １，５００ｍｍ | １３ｍｍ | 溶融亜鉛メッキ加工（どぶづけ）（ＨＤＺ－５５以上） |

**（４）　結　束　線**

　・　結束線の規格等は、下記によるものとする。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名　称 | 材　質 | 種　類 | 長　さ | 備　　　考 |
| ステンレス線 | ステンレス線 | ＃１８（１．２㎜） | ３５０ｍｍ | ６本（支柱４本・筋交２本）　１セット |

**（５）　アンカー筋**

　・アンカーの規格等は、下記によるものとする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資材名及び規格・記号 | 長　さ | 加工 | 備　　　考 |
| ＳＤ２９５　Ｄ１３ | ５００ｍｍ | 溶融亜鉛メッキ加工（どぶづけ）（ＨＤＺ－５５以上）約１００ｍｍのフック曲げ加工 | ２本　１セット |